Учебная дисциплина: МДК 04.01 Технологические процессы контроля качества

Дата: 25 ноября 2020 г.

Группа: 51с  по специальности 22.02.06 Сварочное производство

Тема урока:  Контроль сварных соединений на плотность вакуумным       методом.

Проверка сварочных соединений — обязательный этап любых сварочных работ. Благодаря тщательному контролю можно выявить явные и скрытые дефекты, которые в дальнейшем повлияют на качество и долговечность всей металлической конструкции. Конечно, можно оценить качество сварного шва невооруженным взглядом, но это лишь один из методов.

Вакуумный контроль сварных швов применяют в тех случаях, когда применение других способов почему-либо исключено. В частности, этот метод широко применяется при контроле сварных днищ резервуаров, газгольдеров, цистерн, гидроизоляционных ящиков. Он позволяет обнаружить отдельные поры диаметром до 0,004— 0,005 мм, а производительность при его использовании достигает 40—60 м сварных швов в час.

Вакуум создают при помощи переносной вакуум-камеры, которую устанавливают на наиболее доступной стороне проверяемого участка шва.

В зависимости от формы контролируемого изделия и типа соединения применяются плоские, угловые и кольцевые вакуум-камеры.

Механизированная вакуум-тележка укомплектована набором переносных вакуум-камер, позволяющих контролировать различные типы сварных соединений во всех пространственных положениях.

Эффективность контроля непроницаемости сварных швов с помощью керосина можно повысить, применяя дополнительно продувку швов сжатым воздухом под давлением 3—4 кгс/см2, разрежение атмосферного воздуха с меловой стороны шва при помощи специальных камер, вибрацию швов. Все эти меры ускоряют проникание керосина через неплотности.

Испытанию давлением газа подвергают емкости и трубопроводы, работающие под давлением, с целью контроля общей непроницаемости сварной конструкции.

Малогабаритные изделия герметизируют газонепроницаемыми заглушками и полностью погружают в ванну с водой. Затем в изделие через редуктор от воздушной сети или из баллона подают газ (воздух, азот, инертные газы) под давлением, величина которого на 10—20% больше величины рабочего. Имеющиеся  неплотности  определяют по появлению пузырьков газа в воде.

Крупногабаритные сварные изделия испытывают следующим образом. После герметизации в них создают испытательное давление и промазывают сварные швы мыльным раствором (100 г мыла на 1 л воды). Появление мыльных пузырей на промазанной поверхности свидетельствует о проницаемости шва.

Величину давления и время выдержки под ним устанавливают в соответствии с техническими условиями.

При испытании сжатыми газами следует тщательно соблюдать правила техники безопасности. Работы должны проводиться в изолированном помещении с ограждениями (на случай взрыва). Трубопроводы испытывают отдельными изолированными участками с предупредительными знаками об опасности.

Принцип работы гелиевого течеискателя основан  на высокой способности гелия при определенном вакууме проходить сквозь неплотности сварных швов.

В зависимости от конфигурации и объема испытуемой сварной конструкции контроль неплотностей швов гелиевыми течеискателями производят следующими методами.

а) Контроль избыточным давлением состоит в том, что испытуемую емкость помещают в газонепроницаемую металлическую камеру, соединенную с насосами течеискателя. Внутри камеры создают вакуум, а в емкость подают под давлением гелий. При наличии сквозных дефектов в сварных швах гелий проникает в камеру и попадает в течеискатель, где фиксируется одновременно миллиамперметром и звуковым сигналом.По окончании испытаний гелий перекачивают в другую емкость, подготовленную для контроля, или в резервуар для хранения.

б) При контроле с помощью гелиевой камеры вакуум создают в испытуемой емкости, а гелий подают в газонепроницаемую камеру. Если в сварных швах имеются неплотности, то гелий просачивается в испытуемый сосуд и попадает в течеискатель.

в) Метод установки специальной герметичной камеры-муфты применяют в основном для испытания стыков трубопроводов.

Камеру соединяют с насосом течеискателя, создают в ней вакуум и подают в трубопровод гелий. При наличии неплотностей в сварных швах гелий попадает в течеискатель и вызывает сигнал.

Эти три метода являются наиболее чувствительными к выявлению неплотностей в сварных швах, но не определяют место их расположения. С этой целью применяют обдувание струей гелия наружной поверхности испытуемой емкости, в которой создают вакуум. Места неплотностей фиксируют по сигналу течеискателя, соединенного с емкостью.

Для более точного определения расположения дефектных участков используют специальный щуп-улавливатель, соединенный с течеискателем. Щуп перемещают вдоль швов по наружной поверхности емкости, в которой находится гелий под давлением выше атмосферного. Малейшая неплотность в шве тотчас же фиксируется течеискателем.

Гелиевые течеискатели применяются для обнаружения неплотностей в сварных швах трубопроводов, находящихся под землей. Для этого над трубопроводами пробуривают несколько скважин, в которые опускают специальный щуп-улавливатель, а в каждую трубу подают гелий. Примерное место течи определяют в зависимости от того, какая из скважин показывает максимальную концентрацию гелия.

Вакуумные рамки предназначены для вакуумно-пузырькового метода течеискания. Вакуумные рамки разработаны для поиска дефектов — сквозных течей в сварных соединениях в соответствии с ГОСТ 24054-80, ГОСТ Р 51780-2001, ПНАЭ Г-7-019-89, ПНАЭ Г-7-008-89, другими стандартами и отраслевыми

### Типы вакуумных рамок* (Вид сварного шва / Название рамки):

- Плоский стык / Плоская

- Нахлёстный / Нахлёст

- Уторный / Внутренний угол

- 3-х гранный внутренний угол / Треугольник

- Сферический / Круг

- Внешний угол 90 градусов

Физические основы метода

Принцип пузырькового метода контроля основывается на локальном выявлении течей в изделиях по образованию пузырьков газа в среде индикатора. Метод используют для испытаний на герметичность резервуаров, особенно в местах соединений деталей конструкции, а также для обнаружения протечек в газовых или гидравлических системах, работающих под давлением.

Контроль проводится с использованием пеноплёночного индикатора. Поверхность исследуемого объекта после предварительной очистки покрывается специальным пенообразующим составом. После этого к поверхности прикладывается вакуумная камера (рамка) внутри которой при помощи вакуумного насоса создаётся разрежение.

Во время работы насоса возникает разница давлений и контрольный газ (в нашем случае – воздух), проникая через полость микродефекта, механически воздействует на пеноплёночный индикатор и деформирует его, образуя пузырьки и пену. Дефект локализуется при визуальном осмотре через окно вакуумной камеры (рамки).

Вакуумный контроль течеисканием — один из методов неразрушающего контроля, позволяющий обнаруживать дефекты, выходящие на поверхность: трещины, раковины, непровары, поры и другие несплошности поверхности и околошовной зоны.

Вакуумный контроль течеисканием основан на регистрации мест натекания газа в замкнутый объем вакуум-рамки, имеющий герметичный контакт с поверхностью контролируемого изделия. Обнаружение дефектов производится по образованию и увеличению размеров пузырьков пенообразующей жидкости в местах расположения несплошностей. По скорости увеличения размеров пузырьков можно судить о размерах дефекта.

Вакуумный контроль течеисканием дает возможность:

- Проверять соединения конструкций, имеющих односторонний доступ;

- производить контроль непосредственно за сваркой, не дожидаясь изготовления всей конструкции;

- контролировать при избыточном давлении сварные конструкции, испытания которых по условиям безопасности проводятся при избыточном давлении воздуха, равном 1,5 МПа,..7 МПа, что повышает чувствительность контроля;

- в комбинации с другими методами ускорить проникание дефектоскопических материалов в несплошности сварного шва и основного металла, что повышает чувствительность и производительность контроля.

Выбор метода контроля зависит от класса герметичности обследуемого объекта.

Для наиболее полного выявления полостей сварного шва (трещин, несплавлений и др.) достаточно создать перепад давлений до 0,06 МПа.

Контрольные вопросы:

## 1. Когда применяется  вакуумный  контроль сварных соединений?

2. Как создается вакуум?

3. Перечислите методы испытания?

4 .Какие требования техники безопасности необходимо соблюдать?

5. Преимущества данного метода?

Домашнее задание:

1. Прочитать  электронную версию материала  и составить конспект урока.

2. Ответить на вопросы и отправить ответы по почте

kydryavcwa@inbox.ru