Для проведения теоретических занятий в группе № 28 по предмету Специальная  технология
Тема урока: Технология оштукатуривания фасадов обычными и декоративными растворами.

Цели урока:

Образовательная: области применения и технологии выполнения оштукатуривания фасадов обычными и декоративными растворами.

Обычные растворы выполняют из известковых, известково-гипсовых, цементно- известковыми или цементных или цементных растворов. Поверхность перед оштукатуриванием подготавливают, чтобы обеспечить надежное сцепление раствора с поверхностью. Оштукатуривают чаще всего по маякам. Усенки, фаски, лузги должны быть вертикальными. Затирку лучше всего вести в разгонку. Технологическая последовательность оштукатуривание обычными растворами с начало наносят обрызг, затем грунт, по грунту накрывку и выполняют затирку. Отделка всегде ведется сверху вниз.

Декоративная штукатурка – специально созданный раствор, в который при его изготовлении добавляют цветные пигменты. Такие штукатурки используют в основном для отделки фасадов домов.

Декоративные штукатурки представляют собой толстослойные покрытия, имеющие определенную фактуру, которая определяется размером и формой зернистого наполнителя (мелких камешков, кусочков кварца, слюды и т. п.), используемым инструментом, а также технологическими приемами нанесения.

Разновидности декоративных штукатурок

Известково-песчаные цветные штукатурки по своему внешнему виду имитируют горные породы – песчаник и травертин. Заполнителем в таких штукатурках служит кварцевый песок, иногда – высевки горных пород.

Терразитовые штукатурки получают из сухих терразитовых смесей. Помимо кварцевого песка, заполнителем в них является каменная крошка различной крупности. Терразитовые штукатурки обрабатывают в полузатвердевшем состоянии гвоздевыми щетками, циклеванием зубчатой циклей, а также с помощью пескоструйного аппарата. В результате получают фактуру поверхности мелкой или средней зернистости, которая имитирует туф или песчаник.поэтому известково-песчаные штукатурки являются самыми экономичными из цветных штукатурок.

Каменные штукатурки – трудоемкий вид цветной декоративной штукатурки. Заполнителем является каменная крошка гранита или мрамора. Поверхность затвердевшей штукатурки обрабатывают специальными ударными инструментами по камню – троянкой, зубилом, бучардой. Обработанная поверхность каменной штукатурки имитирует определенную горную породу (соответственно, гранит или мрамор).

Домашнее задание.

- Самостоятельно изучить новый материал.

- Ответить на вопросы:

Вопрос: перечислите обычные растворы  оштукатуривание фасадов?

Вопрос: виды декоративных штукатурок?

Вопрос: какие штукатурки называют декоративными?

Определить правильную технологическую операцию

1.Разравнивание и разглаживание раствора

2.Нанесение декоративного узора

3.Подготовка поверхности   (очистка от пыли и наплывов раствора)

4.Смочить поверхность

5.Нанести раствор на поверхность

Высылать домашнее задание WhatsApp – Viber +79539754303

Электронная почта Shameij@mail.ru