01.12.2020

Группа 28 профессия 19727 Штукатур по предмету Специальная технология

Тема: Контроль качества оштукатуренных поверхностей и поверхностей облицованных ГКЛ.

Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, должны быть тщательно очищены от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, от выступивших на поверхности солей.

Выступающие архитектурные детали, места сопряжений оштукатуриваемых конструкций, выполненных из разных материалов, должны быть оштукатурены по прикрепленной к поверхности основания металлической сетке или плетеной проволоке; деревянные поверхности - по щитам из драни.

При производстве штукатурных работ должны быть соблюдены следующие требования:

Допускаемая толщина однослойной штукатурки:

- при применении всех видов растворов, кроме гипсового - до 20 мм;

- из гипсовых растворов - до 15 мм.

Допускаемая толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок без полимерных добавок:

-обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям - до 5 мм;

- обрызга по деревянным поверхностям (включая толщину драни) - до 9 мм;

- грунта из цементных растворов - до 5 мм;

- грунта из известковых, известково-гипсовых растворов - до 7 мм;

- накрывочного слоя штукатурного покрытия - до 2 мм;

- накрывочного слоя декоративной отделки - 7 мм.

Отклонения оштукатуренных поверхностей от вертикали (на 1 м):

- при простой штукатурке - не более 3 мм (не более 15 мм на всю высоту помещения);

- при улучшенной штукатурке-не более 2 мм (не более 10 мм на всю высоту помещения);

- при высококачественной штукатурке - не более 1 мм (не более 5 мм на всю высоту помещения).

Отклонения оштукатуренных поверхностей по горизонтали (на 1 м):

- при простой штукатурке - не более 3 мм;

- при улучшенной штукатурке - не более 2 мм;

- при высококачественной штукатурке - не более 1 мм.

Отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали и горизонтали (на 1 м):

- при простой штукатурке - не более 4 мм (до 10 мм на весь элемент);

- при улучшенной штукатурке - не более 2 мм (до 5 мм на весь элемент);

- при высококачественной штукатурке - не более 1 мм (до 3 мм на весь элемент).

Отклонения радиуса криволенейных поверхностей, проверяемого лекалом, от проектной величины (на весь элемент):

- при простой штукатурке - не более 10 мм;

- при улучшенной штукатурке - не более 7 мм;

- при высококачественной штукатурке - не более 5 мм.

Отклонения ширины откоса от проектной:

- при простой штукатурке - не более 5 мм;

- при улучшенной штукатурке - не более 3 мм;

- при высококачественной штукатурке - не более 2 мм.

Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения и раскреповки:

- при простой штукатурке - не более 6 мм;

- при улучшенной штукатурке - не более 3 мм;

- при высококачественной штукатурке - не более 2 мм.

Неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2 ) допускаются:

- при простой штукатурке - не более 3 неровностей глубиной (высотой) до 5 мм;

- при улучшенной штукатурке - не более 2 неровностей глубиной (высотой) до 3 мм;

- при высококачественной штукатурке - не более 2 неровностей глубиной (высотой) до 2 мм.

Трещины, бугорки, раковины, дутики, грубошерстная поверхность, пропуски на оштукатуренной поверхности не допускаются.

Нормативные допуски и отклонения, контроль качества.

Вся площадь, облицованная гипсокартоном и гипсоволокном, должна быть прямолинейной, отличаться жесткостью, без вибрации и провисаний, приклеенные листы не должны отходить или расслаиваться. На лицевых материалах сколы, пятна, разрушение верхних слоев, пузыри, потеки раствора, заломанные углы, глубоко посаженные саморезы не допускаются.

Согласно СНБ 1.03.05-04 при выполнении гипсокартонных работ следует соблюдать следующие нормы качества:

Допустимые дефекты на отдельных листах с габаритами 2500х1200 мм указаны ниже:

Домашнее задание.

Самостоятельно изучить лекцию.

Контрольные вопросы.

При производстве штукатурных работ перечислите следующие требования:

- Каждого слоя (обрызг, грунт, накрывка)

- Отклонение от вертикали (простая, улучшенная, высококачественная)

- Отклонения от горизонтали (простая, улучшенная, высококачественная)

- Отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали и горизонтали (на 1 м):

- Согласно СНБ 1.03.05-04 при выполнении гипсокартонных работ перечислите следующие нормы качества?

- Перечислите допустимые дефекты на отдельных листах с габаритами 2500х1200

- Высылать домашнее задание.

Высылать домашнее задание

WhatsApp – Viber +79539754303

Электронная почта Shameij@mail.ru